자 재 구 입 시 방 서

1. 레진추진관

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

본 시방은 추진 공법에 사용되는 레진추진관은 KS M 3375의 기준 이상이어야 하고, KS 표시품이어야 한다.

추진관은 도면에 제시된 부속재를 갖춘 완제품이어야 한다. 다만, 운송도중 성능손상이 있을시 현장에서 추가 설치 할 수 있다.

1.2 종류

고무링

주입공

이음부

추진식 (PRC)관의 형상 및 구조 (∅830)

추진식 (PRC)관의 종류                                        단위 :mm

종류		호칭지름의 범위	길이
형상	기호
표준관	T	290~2050	1000/1200/ 2000/2430
중압관	S	1040~1550	1100,1150
	T	1040~1550	1150,1200

비고) 1. 중압관 S,T의 1550~2050까지는 별도 기재되지 않았으나, 주문에 따라서 생산

가능함.

추진식(PRC)관 T형의 최소파괴강도

단위: kN/m(kg/m)

공칭치수	최소 파괴 강도
290	45 (4589)
340	47 (4793)
390	50 (5099)
440	53 (5404)
490	55 (5608)
540	58 (5914)
650	63 (6424)
760	68 (6934)
830	73 (7444)
930	82 (8362)
1040	86 (8770)
1140	88 (8974)
1240	98 (9993)
1390	103 (1050)
1550	110 (1121)
1700	114 (1162)
1850	121 (1233)
2050	126 (1285)

※ PRC관의 최소파괴강도는 KS M 3375에 준함  (하중P를 길이L로 나눈값)

1.3 추진식(PRC)관의 형상, 치수(∅290~760)

연결구

삽입구

매입용지수재

쿠션재

매입연결구

고무링

추진식 (T형)관의 치수 및 허용차(공칭 치수 범위 : 290 ~ 760)  (단위 : ㎜)

공칭치수 DN	평균안지름 D	최소관벽두께 T	유효길이 L		이음부 최소두께 t	π․D1		D1	D2	l			Dc	π(Dc+2tc)		Lc	Lc1	tc	참고 중량 L= 2430
										l1	l2	l3
290	290	35	1000 1200 2000 2430	±10	25.5	1074	±10	342	349	30			355	1128	±10	130 155	60 85	2.0	195
340	340	37			27.5	1244		396	403				409	1297					240
390	390	40			30.0	1416		451	458				464	1473					298
440	440	43			33.0	1592		507	514				520	1649		130 170	60 100	2.5	360
490	490	47			37.0	1775		565	572				578	1831					437
540	540	50			40.0	1951		621	628				634	2007					510
650	650	55			42.5	2312		736	744	40			754	2384		170 200	80 110		672
760	760	60			47.5	2689		856	864				874	2761					848

비고- 평균 안지름, 최소 관벽 두께는 규정 치수이고 그 외는 참고 치수이다.

1.4 추진식(PRC)관의 형상, 치수(∅830~2050)

삽입구

연결구

주입공

주입공

매입용지수재

매입연결구

쿠션재

추진식 (T형)관의 치수 및 허용차(공칭 치수 범위 : 830 ~ 2050)

공칭치수 DN	평균안지름 D	최소관벽두께 T	유효길이 L		이음부 최소두께 t	π․D1		D1	D2	D3	l			Dc	π(Dc+2tc)		Lc	Lc1	tc	참고 중량 L= 2430
											l1	l2	l3
830	830	65	1000 2000 2430	±10	51.0	2931	±10	933	942	934	60	30	95	951	3015	±10	320	185	4.5	998
930	930	75			61.0	3308		1053	1062	1054				1071	3393					1300
1040	1040	80			66.0	3685		1173	1182	1174				1191	3770					1547
1140	1140	85			70.5	4031		1283	1292	1284				1301	4115					1798
1240	1240	95			80.5	4408		1403	1412	1404				1421	4492					2196
1390	1390	105			83.5	4910	±12	1563	1576	1572				1588	5027	±12			6.0	2718
1550	1550	115			95.5	5476		1743	1756	1752				1768	5592					3355
1700	1700	125			100.5	6010		1913	1926	1922				1938	6126					4066
1850	1850	135			115.5	6544		2083	2096	2092				2108	6660					4833
2050	2050	150			130.5	7267		2313	2326	2322				2338	7383					6010

1.5 중압관S의 형상, 치수 및 허용차

레진콘크리트

또는 레진 모르터

리브 t×n

레진콘크리트 또는 레진모르터

표준관용 고무링

∅

θ≒40°

중압관 S의 치수 및 치수허용차

(단위 : ㎜)

호칭	내경 D		Ds	D1	π D1		Dc	π(Dc+2tc)		유효길이 Ls		Lc		l	tc	t	φ	리브 n(개수)
1040	1040	±6	1060	1173	3685	±3	1182	3770	±3	190	±2	1100	+5 -3	60	9	16	6	28
1140	1140		1160	1283	4030		1292	4115										32
1240	1240		1260	1403	4407		1406	4492		195					12	19		36
1390	1390	±8	1410	1563	4910	±6	1576	5027	±5			1150					9	40
1550	1550		1570	1743	5475		1756	5592										44

1.6 중압관T의 형상, 치수 및 허용차

레진콘크리트

활재주입공

(원주4개소)

θ≒40°

∅

중압관용 고무링

활재 주입공

∅

∅

∅

중압관 T의 치수 및 치수 허용차

(단위 : ㎜)

호칭	내경 D		D1	πD1		Dc	π (Dc+2tc)		유효길이 Lt		Lc		l	l1	l2	l3	a	b	tc	t1	t2	φ
1040	1040	±6	1164	3657	±3	1191	3770	±3	1150	+5 -3	170	±2	126	60	66	93	26	18	4.5	9	6	6
1140	1140		1274	4002		1301	4115
1240	1240		1388	4361		1421	4492											21
1390	1390	±8	1551	4873	±6	1588	5027	±5	1200				141	65	76	103	30	24.5	6.0			9
1550	1550		1731	5438		1768	5592

1.7 선두관의 치수 및 허용오차

선두관 의 치수 및 치수 허용차

공칭치수	내경 D		두께 T		유효길이 L		πD3		D3	D4	Lc	Lc1	참고중량 kg
290	290	±3	35	+3 -2	1930	+10 -15	1055	+3 -5	336	342.5	130	60	154
340	340	±4	37	+4 -2			1225		390	396.5			189
390	390		40		2360		1401		446	452.5			287
440	440		43				1577		502	508.5			346
490	490		47				1759		560	566.5			419
540	540		50				1935		616	622.5			489
650	650		55		2340		2299		732	742	170	80	633
760	760		60				2676		852	862			802
290	290	±3	35	+3 -2	1900	+10 -15	1055	+3 -5	336	342.5	155	85	153
340	340	±4	37	+4 -2			1225		390	396.5			187
390	390		40		2320		1401		446	452.5	170	100	284
440	440		43				1577		502	508.5			341
490	490		47				1759		560	566.5			413
540	540		50				1935		616	622.5			482
650	650		55		2310		2299		732	742	200	110	627
760	760		60				2676		852	862			794

1.8 추진관 고무링의 치수 및 허용오차

중압관 T형

공칭치수	B	H	h1	h2	a	b	R
1000~1200	26±1.0	13±0.5	6	7	3	9	15
1350~1500	30±1.0	19±0.5	9	10	4	11	16

1.9 쿠션재의 형상 및 치수

외경

내경

폭

추진식(PRC)관의 사용 쿠션재 형상 및 치수

관종	호칭지름	두께	내경	외경	폭	분할수
표준관 T2	290	3.0	300	349	24.5	3
	340		350	403	26.5
	390		400	459	29.5
	440		450	515	32.5
	490		500	573	36.5
	540		550	629	39.5
	650	4.5	660	743	41.5	4
	760		770	863	46.5
	830	9.0	860	940	40.0
	930		970	1060	45.0
	1040		1080	1180	50.0
	1140		1180	1290	55.0
	1240		1290	1410	60.0
	1390		1440	1575	65.5	6
	1550		1600	1755	77.0

재

1.10 추진식 PRC관과 콘크리트관 적합성비교

1. 선도체(先導体)

외경이 콘크리트 추진관 외경과 동일하기 때문에 콘크리트 추진관에 사용되는 선도체를 그대로 사용 할 수 있다.

2. 관 내․외경 및 허용내하력 비교표

PRC추진식관은 고강도용으로 콘크리트 추진관과 동일외경으로 기존 콘크리트 추진관에 사용되는 추진기를 그대로 사용할 수 있으며, 특히 관두께가 얇아져 실내경이 콘크리트 추진관과 비교하여 하기 표에 나타낸 것과 같이 크기 때문에 유수단면적이 1.1～1.3배가 커지며, 조도계수가 0.010으로 설계가 가능하여 콘크리트 추진관에 비하여, 1 사이즈 작은 관경의 사용이 가능하다.

Fa = σ mean * Ae * 1000

여기서  Fa : 관의허용내하력(KN)

σ mean : PRC의 허용압축응력도( 30N/mm²)

Ae : 관의유효단면적(m2)

콘크리트 추진관과의 비교표

호칭 지름	PRC 추진식관		콘크리트 추진관		허용 내하력 Fa
	내경	외경	내경	외경	PRC 추진식관			콘크리트 추진관
					허용 내하력 (kN)	유효 단면적 (㎡)	중 량 (kg)	허용 내하력 (kN)	유효 단면적 (㎡)	중 량 (kg)
250	290	360			742	0.0247
300	340	414	300	414	934	0.0311	240			315
350	390	470	350	470	1166	0.0389	299			462
400	440	526	400	526	1447	0.0482	360	1255	0.0730	548
450	490	584	450	584	1811	0.0604	437	1510	0.0881	651
500	540	640	500	640	2157	0.0719	510	1765	0.1026	749
650	650	760	600	760	2739	0.0913	672	2354	0.1369	1030
750	760	880	700	880	3575	0.1191	848	3158	0.1839	1340
800	830	960	800	960	4191	0.1397	998	3030	0.1766	1340
900	930	1080	900	1080	5648	0.1883	1300	3942	0.2297	1680
1000	1040	1200	1000	1200	6825	0.2275	1547	4972	0.2897	1070
1100	1140	1310	1100	1310	8043	0.2681	1798	5776	0.3365	1390
1200	1240	1430	1200	1430	10019	0.3340	2196	7012	0.4084	2850
1350	1390	1600	1350	1600	11890	0.3963	2718	8238	0.4800	3470
1500	1550	1780	1500	1780	14811	0.4937	3355	10483	0.6107	4320
1650	1700	1950	1650	1950	17952	0.5984	4066	12474	0.727	5080
1800	1850	2120	1800	2120	21396	0.7132	4833	14641	0.8533	5910
2000	2050	2350	2000	2350	26819	0.8940	6010	18005	1.0494	7160

1.11 추진식 PRC관과 콘크리트관 유량비교

PRC관의 내면은 평활하여 조도계수 n=0.010으로 계산되어집니다. 콘크리트 흄관과 비교하여 동일내경의 경우 30%의 유량증대를 기대할수 있음으로 포설구배를 작게 할수 있음.

또 추진관은 관 두께가 얇고 실내경이 커서 동일 구배의 경우 콘크리트 추진관에 비하여 1사이즈 작은 외경의 콘크리트 추진관과 동등한 유량확보가 가능합니다.

유량계산은 유량은 ①식 유속은 ②식의 메닝공식에 의한 것으로 한다.

…………………………………………………①

……………………………………………②

유량 (㎥/day)

유수단면적 (원형관의 최대유량시 수심은 0.92D)(㎡)

유속 (m/sec)

조도계수(흄관 : 0.013, PRC관 : 0.010)

경심 (m)

구배 (‰)

적용구배 1/1000

호칭경	A.흄관				B.PRC관				B/A
	내경 (mm)	외경 (mm)	유속 (m/sec)	유량 (㎥/day)	내경 (mm)	외경 (mm)	유속 (m/sec)	유량 (㎥/day)	유속	유량
300	300	414	0.482	2836	340	414	0.682	5147	1.4131	1.815
350	350	470	0.535	4277	390	470	0.747	7421	1.3973	1.735
400	400	526	0.584	6107	440	526	0.810	10236	1.3853	1.676
450	450	584	0.632	8361	490	584	0.870	13640	1.3759	1.631
500	500	640	0.678	11073	540	640	0.928	17674	1.3684	1.596
600	600	760	0.766	18005	650	760	1.050	28976	1.3713	1.609
700	700	880	0.849	27160	760	880	1.165	43965	1.3733	1.619
800	800	960	0.928	38777	830	960	1.236	55610	1.3323	1.434
900	900	1080	1.003	53086	930	1080	1.333	75318	1.3287	1.419
1000	1000	1200	1.076	70307	1040	1200	1.436	101476	1.3344	1.443
1100	1100	1310	1.147	90652	1140	1310	1.527	129625	1.3313	1.43
1200	1200	1430	1.216	114327	1240	1430	1.615	162206	1.3287	1.419
1350	1350	1600	1.315	156515	1390	1600	1.743	219946	1.3256	1.405
1500	1500	1780	1.411	207289	1550	1780	1.874	294099	1.3287	1.419
1650	1650	1950	1.503	267274	1700	1950	1.993	376247	1.3261	1.408
1800	1800	2120	1.593	337074	1850	2120	2.109	471412	1.324	1.399
2000	2000	2350	1.709	446422	2050	2350	2.258	619849	1.3216	1.388

1.12 추진식 (PRC)관의 주입공

고무 링

플러그

주입공의 모양

추진식 2종(T2종)관의 주입공 치수

공칭치수	최소 관벽 두께 T	t1	t2	φf
830	65	30	10	90
930	75		20
1040	80		25
1140	85		30
1240	95	60	10
1390	105		20
1550	115		30
1700	125		40
1850	135	90	20	100
2050	150		35

1.13 추진식 (PRC)관의 시공

시공상 주의 사항

PRC관에 관하여 주의할 점을 이하에 표시함.

1.PRC 관의 취급

1-1 수입검사

(1) 납입 관종 및 본수, 부속품의 수량 확인

(2) 균열 및 두께 관의 평활 상태 확인

PRC PIPE

T2-340×37×2430

협회마크

관종

호칭치수

관두께

관길이

회사마크

KS마크

제품명

한국표준협회

제05-0539호

2. 관의 취급

2-1 운반 및 보관

관의 운반 및 보관은 충격 등에 의해 칼라의 변형 및 파손이 발생하지 않도록 주의한다.

현장에서의 보관은 버팀목을 이용하여야 하며, 고무링 부착부분과 칼라부분이 버팀목에

직접 닿지 않도록 한다.

미끄럼방지목

각 재

고무링

연결구

각재

미끄럼방지목

2-2 관의 하차(매달아 내림)

트럭에서의 하차는 크레인 사용을 원칙으로 하며, 하차시 관의 외면이 매우 미끄러움으    로  주의하여야 한다. 또 관의 매달아 내림시 관안으로 와이어 로프를 통과 시켜 달아 매    는 방법은 관내경 및 칼라부를 손상시킴으로 행해서는 안되며, 전용 슬링거를 이용하고     대형관의 경우 주입공을 이용하여 달아내린다.

PRC PIPE

3. 접 합

3-1 접합

관의 접합은 추진방향에 대하여 칼라부 를 뒤로 하여 그림과 같이 실시한다.

접합에 있어서는 칼라부 내면 및 고무링에 전용활재를 충분히 도포하고 고무링의 뜸김등의 이상이 없는지를 확인하면서 접합한다. 고무링에 이상이 발생한 채로 접합을 완료 한 경우에는 나중에 누수 등의 사고를 초래 할 수 있기 때문에 충분히 주의 할 필요가 있다. 또 관체보호를 위해 접합 단면에 쿠션재를 사용하며 그 종류로는 합판, 발포성 스티로폴수지, 파티클 보드 등이 있으며 파티클 보드의 사용이 가장 많다. 호칭지름 250～700에 관하여는 그림에 나타낸 곳에 수팽창고무링을 부착한다.

수팽창고무링은 우수 등에 닿으면 팽창하기 시작함으로 접합직전에 세팅한다.

압륜은 매입이음부안에 삽입하고 매입이음부를 보호하는 형태로 충분한 강성을 가지는 것     을 사용하여야 한다.

스테인레스 매입이음부

추진방향

고무링

쿠션재

수팽창성고무링

(호칭지름 250~700)